**DEFENDER**

**NOME CHIMICO DEL PRODOTTO**

SOLUZIONE DI RESINE FLUOROCARBONICHE

**DESCRIZIONE del prodotto**

Protettivo per marmi e graniti formulato espressamente per conferire caratteristiche idrorepellenti.

Defender è formulato con resina fluorocarboniche che polimerizzando modificano l’idrofilia dei supporti trattati, senza formare nel contempo pellicole superficiali o modifiche sostanziali della porosità dei supporti lasciando così invariata la traspirabilità al vapore acqueo.

**FUNZIONE**

Impregnante antimacchia oleo-idrorepellente.

**LINEA**

Impregnante protettivo.

**INDICAZIONI**

Protegge contro l’acqua, gli oli ed i grassi.

**MATERIALI**

Idoneo per marmi e graniti.

**MODALITà D’USO**

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita, stendere il prodotto in modo uniforme sul materiale da proteggere con un panno o a pennello. Il prodotto va dato abbondantemente in una sola mano, si lascia agire il prodotto per 15-20 minuti a 25-30°C, o per più tempo a temperature inferiore, e poi si toglie l’eccesso.

**COMPOSIZIONE**

Contiene resina fluorocarboniche.

**TEST**

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo essiccazione, l’effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente.

**DATI TECNICI**

Essiccazione in massimo 30’(secondo le condizioni ambientali ed il tipo di materiale). Azione protettiva totalmente sviluppata dopo le prime 24 ore dall’applicazione. I consumi sono molto influenzati dalla porosità del materiale e variano tra 50 e 250 gr/mq.

**Aspetto:** liquido incolore opalescente;

**Solubilità in acqua:** insolubile;

**Densità:** 0,85 g/cm3 (25°C).

**Stoccaggio:** 12 mesi in confezioni originali stoccati a temperatura compresa fra +5e+30°C.

**LIMITI RESPONSABILITà**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

**NOTE**

Il prodotto contiene solventi, si consiglia l’utilizzo in locali ben areati e l’uso di guanti impermeabili e mascherina. Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando l’etichetta o la relativa scheda di sicurezza.

**N.B. IMPORTANTE**

Applicare su superfici perfettamente pulite ed asciutte.