**GUARDIAN**

**NOME CHIMICO DEL PRODOTTO**

DISPERSIONE DI FLUOROPOLIMERO

**DESCRIZIONE del prodotto**

Protettivo base acqua per marmo e granito formulato espressamente per conferire caratteristiche idro-oleorepellenti, mantiene inalterato l’aspetto superficiale della superficie trattata.

Guardian è formulato con polimeri fluorurati che polimerizzando modificano l’idrofilia dei supporti trattati, non forma film superficiali.

**FUNZIONE**

Impregnante antimacchia idro-oleorepellente .

.

**LINEA**

Impregnante protettivo.

**INDICAZIONI**

Protegge contro l’acqua, gli oli ed i grassi.

**MATERIALI**

Idoneo per marmi e graniti in genere.

**MODALITà D’USO**

Si utilizza su materiale perfettamente asciutto e pulito. Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da proteggere con un panno o a pennello. Lasciare agire l’impregnante per 20-30 minuti, togliere l’eccedenza e, per ottenere il miglior risultato ripetere l’operazione una seconda volta. Il massimo effetto si ottiene dopo 24 ore dall’applicazione. Utilizzare sempre i guanti.

**COMPOSIZIONE**

Contiene fluoro polimeri e silani dispersi in acqua.

**TEST**

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo essiccazione, l’effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente.

**DATI TECNICI**

Essiccazione in massimo 30-60’ min.(secondo le condizioni ambientali ed il tipo di materiale). Azione protettiva totalmente sviluppata dopo le prime 24 ore dall’applicazione. I consumi sono molto influenzati dalla porosità del materiale e variano tra 50 e 250 gr/mq.

**Aspetto:** liquido incolore lievemente opalescente;

**Solubilità in acqua:** solubile;

**Densità:** 1,00 g/cm3 (25°C).

**Stoccaggio:** 6 mesi in confezioni originali stoccati a temperatura compresa fra +5e+30°C.

**LIMITI RESPONSABILITà**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

**NOTE**

Il prodotto seppur all’acqua va utilizzato seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta e sulla Scheda Tecnica. Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando la relativa scheda di sicurezza.

**N.B. IMPORTANTE**

Applicare su superfici perfettamente pulite ed asciutte.